ROKIPLAS LISSE

Revêtement de pierre , fabriqués à partir de polymères 100 % acryliques , destinés à la décoration , la protection et l'étanchéité des façades .

- Bonne respirabilité .

- Haute adhérence pour éviter la formation d'ampoules dans les médias tels que le ciment , le béton , la brique , mortier , carreaux de céramique , etc .

- Bonne résistance aux intempéries . Prise en charge de l'action du soleil , le froid et la pluie .

- Après séchage et durcissement, devient un revêtement entièrement étanche .

- Bonne résistance à l'abrasion humide .

- Tests effectués dans les laboratoires Geocisa , rapport P-02/01564.

Particulièrement adapté pour peindre toutes les surfaces de la

construction et façades , cloisons , des cours, etc . ,

à la fois l' extérieur et l'intérieur .

PRÉSENTATION

Couleurs:  Blanc et nuancier

Finition: Mat

Formats 4 et 15 Lt.

Composition:    	Fixée résines 100 % acryliques de styrène .

Pigments:		Titane dioxyde sélectionnés .

Solvant		Eau.

Densité	1,52 ( 0.02 Kg./L.

V. Solides 	58 ± 2 %

Rendement	10 – 12 m2/Lt par couche .

Séchage           Au toucher	45 minutes.

Total		24 heures.

Repeindre	24 horas.

Couches		2 couches.

Dilution		Dilution avec de l'eau de 15-30%

Temp . application	Température ambiante de 5 à 30 ° C.

Outils d'application: Équipement projection aéro- graphique, brosse ou au rouleau.

Remuez bien avant l'application.

Nouvelles surfaces: Doit être exempt de poussière , propre, sec et exempt de efloraciones de sel .

Surfaces anciennes : en plus de ce qui précède , devraient éliminer l'excès de peinture . Lors de l'application sur des surfaces peintes , elles doivent être poncées zones défectueuses et fissurés , remplir et le niveau de ces zones avec la gamme de produits la plus appropriée Pinayplast . Si la surface est pulvérulent ou de grandes différences d'absorption , appliquer acrylique fixative pour égaliser la surface , en particulier dans des couleurs intenses.

Homogenisable facilement par agitation  , après 12 mois de stockage dans un récipient fermé . Pas de peaux , caillot. Protéger des températures inférieures à 0 ° C.

Consulter étiquette et fiche de sécurité.